АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ГРАНДПЛЮС

Абразивные материалы “EUROGRIT BV”

О КОМПАНИИ

EUROGRIT BV – голландская компания, занимающаяся производством абразивных материалов и специализированных продуктов из песка и гравия. История фирмы началась в 1818 году, когда Питер Ван Лоун обосновался в деревне Фрейсвейх как независимый поставщик песка. В дальнейшем расширились масштаб деятельности компании и ее ассортимент, к которому добавились наполнительные и шлифовальные материалы.

В 50ые годы прошлого века компания EUROGRIT стала первой в Нидерландах представила на рынке абразивные материалы для воздуходувных работ, не содержащие кварца и заменяющие песок. В то время выяснилось, что кварцевый песок – наиболее популярный тогда абразив для струйной обработки поверхностей – опасен для здоровья и может вызвать заболевание легких (силикоз). В 1957 году Правительство Нидерландов выпустило Закон, включавший в себя Декрет о пескоструйной очистке, согласно которому в Нидерландах запрещалось применение кварцевого песка при любых воздуходувных очистительных работах.

Новый продукт помог компании EUROGRIT завоевать себе прочное положение на рынке. В 70ые годы компания EUROGRIT стала экспортировать свои абразивные материалы в другие страны. Благодаря высокому качеству продукции и тщательности исполнения заказов фирма EUROGRIT завоевала широкое международное признание и безупречную репутацию.

|  | ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ АБРАЗИВЫ? Абразивные материалы (от латинского abrusi – «скоблить») – это природные или искусственные шлифовальные материалы. Они представляют собой порошкообразные вещества, используемые для механической обработки поверхности металлов, минералов, стекла и проч. Обладают высокой твердостью (50 ГПа). Прочность на сжатие превышает прочность на растяжение и изгиб. Абразивы представлены в форме абразивных зерен – монокристаллов или осколков поликристаллических материалов. Размер зерен и их однородность по размеру определяют их так называемую зернистость, от которой во многом зависит абразивная способность. К природным абразивам относятся алмаз, гранаты, корунд, пемза, песок и т.д. |  |
| --- | --- | --- |

КАКИМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ ОБЛАДАЮТ АБРАЗИВЫ?

- Абразивы EUROGRIT безопасны для здоровья и окружающей среды.

- Абразивы EUROGRIT эффективно подготавливают поверхности, не оставляя на них ржавчины и загрязнений

- Абразивы EUROGRIT применяются по четким правилам и удобны в работе.

- Абразивы EUROGRIT обладают высоким качеством и отвечают как европейским, так и мировым требованиям NEN-EN-ISO 9001 : 2000 система качества, соответствуют сертификатам международной организации ISO 11126-11127.

- Абразивы EUROGRIT удобно упакованы и могут быть легко транспортированы в бумажных мешках вместимостью 15, 20 и 1500 кг, автоцистернах или бункерах.

Абразивы EUROGRIT  -  надежность, качество и эффективность.

БЕЗОПАСНОСТЬ АБРАЗИВОВ

Абразивы EUROGRIT абсолютно безопасны для человека и окружающей среды.

Ранее в пескоструйной обработке поверхностей использовался песок. В кварцевом песке содержится 80-90 % свободного кремнезема, который отрицательно сказывается на здоровье человека. В процессе струйной обработки поверхности зерна песка расщепляются на очень мелкие микрочастицы. Эти частицы, размером менее 5-10 микрон (Е) и почти невидимые, часто еще очень долгое время остаются в окружающем воздухе и вдыхаются рабочими и всеми, кто находится вблизи места проведения очистительных работ. Скапливаясь и затвердевая в легких, частицы песка вызывают повреждения легочной ткани, что в свою очередь ведет к появлению респираторных заболеваний. В частности, одним из них является силикоз – «болезнь пыльных легких», которая может завершиться летальным исходом.

Считается, что качественный респиратор с фильтром, применяемый в процессе воздуходувных очистительных работ, является надежной защитой. Однако это верно лишь отчасти. Во время проведения работ с использованием песка большие облака пыли поднимаются в воздух. Частицы кварцевого песка размером в 2 микрона оседают со скоростью всего 1 метр в 24 часа в условиях безветренной погоды. Следовательно, пылевое облако еще долго остается в воздухе и подвергает людей опасности.

Когда рабочий по каким-либо причинам прекращает работу, снимает респиратор и оставляет его на рабочей площадке, на стенках респиратора оседает огромное количество микроскопических частиц кварца. При возобновлении работы в респираторе рабочий вдыхает весьма значительные дозы кварцевой пыли.

Кроме того, от использования кварцевого песка страдают люди, находящиеся вблизи места проведения работ. Облака кварцевой пыли могут разноситься ветром и наносить вред людям, не имеющим от них никакой защиты.

В последние десятилетия во многих странах были приняты законы, запрещающие использование песка для струйной очистки.

Абразивы EUROGRIT содержат всего 1 % свободного кварцевого песка, и поэтому не представляют никакой опасности для окружающей среды и человека.

Абразивы EUROGRIT – это действенное средство для струйной очистки и одновременная забота о жизни и здоровье людей.

ДЛЯ ЧЕГО МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ АБРАЗИВЫ?

Применение абразивов разнообразно:

- Очистка металлических поверхностей от ржавчины и грязи;

- Подготовка оптимального профиля поверхности перед окраской;

- В строительстве гражданских зданий, мостов, шлюзов, эстакад;

- В судостроении и судоремонте, на морских буровых установках и платформах;

- В нефтехимической промышленности;

- Обработка бетонных и каменных поверхностей;

- Обработка поверхностей из стекла, хрусталя, нержавеющей стали в декоративных целях.

Возможности абразивов при соблюдении всех правил их применения огромны: их можно использовать на суше и на море, внутри зданий и снаружи, под низким и высоким давлением, для очистки легкой, средней и тщательной степени.

Однако более всего абразивы сейчас востребованы для струйной очистки поверхностей, которая на сегодняшний день является наиболее эффективным способом предварительной обработки поверхностей.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Как известно, железо и сталь поддаются коррозии, проявляющейся в образовании ржавчины. Коррозия металла приводит к прямым потерям – около 1,5 % всех запасов металла страны в год. Чтобы конструкции из железа и стали служили дольше и эффективнее, они подвергаются специальной противокоррозийной обработке посредством нанесения защитных слоев краски и других материалов. Однако для достижения наилучшего сцепления краски с поверхностью требуется провести обработку поверхности нанесения. Тщательная предварительная обработка поверхности очень важна. Ни одно даже самое лучшее защитное покрытие не может проявить всю свою эффективность без предварительной обработки. В большинстве случаев причиной преждевременного выхода из строя защитных покрытий является недостаточная или не соответствующая требованиям предварительная подготовка поверхностей.

Существуют разнообразные способы предварительной обработки поверхности: ручная и механическая очистка, термическая очистка, очистка с применением химических препаратов (травление). Все эти методы не совершенны. Их недостатки варьируются от получения недостаточной чистоты поверхности до нанесения вреда здоровью и окружающей среде.

СТРУЙНАЯ ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Обработка при помощи абразивов – оптимальный способ подготовки поверхностей.

Струйная обработка проводится следующими способами:

обработка под прямым давлением: абразив с большой силой выдувается на обрабатываемую поверхность;

круговая обработка: абразив выбрасывается на обрабатываемую поверхность;

обработка водой с добавлением абразива под сильным давлением;

Цель обработки: подготовить поверхность для обеспечения оптимального сцепления наносимого затем защитного покрытия с поверхностью.

На эффективность защитных покрытий существенно влияют:

1. Тщательность очистки поверхности - удаление ржавчины, прокатной окалины, старых слоев краски, а также отложений соли и хлоридов и загрязнений пылью, маслами и жирами.

2. Создание профиля на поверхности.

ПРОЦЕСС ОБРАБОТКИ

Перед началом струйных работ с поверхности должны быть удалены толстые слои ржавчины, масло, жир и грязь. После обработки поверхность нужно очистить от свободной пыли. Чтобы реально оценить степень чистоты поверхности, можно использовать специальные международные стандарты. Они учитывают первоначальное состояние поверхности до ее обработки (степень загрязнения) и чистоту поверхности после обработки (степень подготовки).

Широкое применение имеет стандарт ISO 8501-1:1988 (E). Он основан на визуальной оценке поверхности и предлагает следующую шкалу оценки:

Степени загрязнения

А	Значительная часть стальной поверхности покрыта прилипшей прокатной окалиной, ржавчина отсутствует или имеется в небольших количествах;

В	Стальная поверхность начала ржаветь и отслаиваться;

С	Стальная поверхность или полностью покрыта ржавчиной, или ржавчину можно соскрести. При этом на поверхности заметны небольшие углубления;

D	Стальная поверхность полностью покрыта ржавчиной или на ней невооруженным глазом заметны язвины вследствие общей коррозии.

Степени подготовки

Легкая очистка

Sa 1	Когда невооруженным глазом на поверхности не видно масла, жира, грязи, начинающейся ржавчины, остатков защитных покрытий и других инородных веществ (это могут быть водорастворимые соли и остатки, полученные в результате сварочных работ);

Тщательная очистка

Sa 2	Когда невооруженным глазом на поверхности не видно масла, жира, грязи и удалена почти вся ржавчина, слои краски и другие инородные вещества. Любые остатки загрязнений прочно скреплены с поверхностью;

Очень тщательная очистка

Sa 21/2	Когда невооруженным глазом на поверхности не видно масла, жира, грязи, удалена ржавчина, слои краски и другие инородные вещества. Любые оставшиеся следы загрязнений будут видны только в виде небольших пятен и полос;

Очистка до получения визуально чистой стальной поверхности

Sa 3	Когда невооруженным глазом на поверхности не видно масла, жира, грязи, удалена ржавчина, слои краски и другие инородные вещества. Поверхность имеет ровный металлический оттенок.

Для составления полной картины степени подготовки поверхности вышеупомянутые степени обычно указываются в сочетании, например: C Sa 2.  Это означает степень подготовки SA-2, достигнутая на поверхности со степенью загрязнения C.

Существуют и иные коды для обозначения методов подготовки поверхностей. Кроме стандартов ISO (Международная Организация по Стандартам) используются также и различные американские стандарты. Например, стандарты  SSPC (Общество по Защитным Покрытиям) и NACE (Национальная Ассоциация по Коррозийной Инженерии).

| ISO | SSPC | NACE |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sa 1 | SSPC-SP-7 | NACE 4 | Пескоструйная легкая очистка |
| Sa 2 | SSPC-SP-6 | NACE 3 | Коммерческая пескоструйная очистка |
| Sa 2 1/2 | SSPC-SP-10 | NACE 2 | Пескоструйная очистка, близкая к получению белого металла |
| Sa 3 | SSPC-SP-5 | NACE 1 | Пескоструйная очистка до белого металла |

Ниже приведена сравнительная таблица стандартов по различным степеням подготовки поверхностей.

ВЫБОР АБРАЗИВНОГО МАТЕРИАЛА

Правильный выбор материала зависит от

- первоначального состояния поверхности (степень коррозии);

- требуемой степени чистоты (степень подготовки);

- профиля поверхности;

- специальных требований производителя краски, которой будет впоследствии покрываться поверхность;

- действующих местных правил и законов;

Важной частью подготовки стали является профиль поверхности. Должный профиль, в сочетании с требуемой степенью подготовки поверхности, обеспечивает хорошее скрепление защитного покрытия с поверхностью. Получаемый в результате обработки профиль зависит от размеров зерна используемого абразивного материала, веса и формы зерен, воздействия зерен на поверхность (оказываемое давление на поверхность, расстояние и угол обработки) и ряда других причин в результате обработки могут получиться различные профили поверхности.

Крупнозернистые абразивы

При обработке крупнозернистым абразивом получается грубый профиль поверхности. Иногда наличие такого профиля может улучшить скрепление защитного покрытия с поверхностью. Однако чем грубее профиль поверхности, тем больше расход краски, ведь вся поверхность (высшие точки профиля) должна быть тщательно покрыта, все выемки, появившиеся в результате обработки абразивом, должны быть заполнены краской. Во многих случаях производители краски указывают в технических характеристиках требуемые для данного типа краски степень подготовки и профиль поверхности.

Необходимо обратить внимание, что при одном и том же объеме или весе абразивного материала, мелких зерен в нем содержится гораздо большее количество, чем крупных. За один и тот же промежуток времени можно израсходовать один килограмм крупнозернистого абразива, содержащего 17-18 000 зерен размером 2 мм или один килограмм мелкого абразива, содержащего 800 000 зерен размером 0,6 мм.

Мелкозернистые абразивы

Абразив с более мелким зерном обеспечивает большую скорость очистки и дает лучший результат при нанесении защитного слоя по сравнению с крупнозернистым абразивом. Он позволяет получить более мелкий профиль поверхности с относительно низким расходом краски, что делает использование мелкозернистых абразивов оправданным на новых стальных поверхностях, покрытых только прокатной окалиной или легкой ржавчиной. Однако сильно загрязненная и испорченная коррозией поверхность (несколько слоев краски, толстый слой ржавчины и наросты) не очень легко очищается мелкозернистым абразивом. В этом случае очистительные работы требует больше времени и затрат материала.

Крупное зерно абразива очень эффективно для борьбы с  тяжелой коррозией, но часто оказывается слишком грубым для того, чтобы тщательно очистить все углубления и поры поверхности. Во многих случаях для получения наилучших результатов при экономии времени и материала используется смесь абразивов с крупными и мелкими зернами, оптимальная в отношении степени очистки и качеству получаемого профиля.

КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛА

Коррозия – это физико-химическое взаимодействие металла со средой, ведущее к разрушению металла. В процессе коррозии происходит гетерогенное окисление металла или какого-либо компонента металла, сопровождаемое восстановлением одного или нескольких компонентов среды. Если среда электропровода, но реакции будут электрохимическими (при этом окисление – анодный процесс, а восстановление – катодный).

При коррозии задействованы три компонента. На поверхности материала выделяют анодную зону с отрицательным зарядом и катодную зону с положительным зарядом. Для реакции необходим также проводник с ионной проводимостью– электролит.

При реакции заряженные ионы металла из анодной зоны переходят к электролиту, покрывающему поверхность материала. Ионы соединяются с растворенным в электролите кислородом, в результате чего формируется слой ржавчины на поверхности металла. Эта основная реакция может быть представлена уравнением:

Fe          +           H2O           +           O2           =          Fe2O3H2O

Железо              вода                   кислород                 ржавчина (водный оксид железа)

Коррозия может распространяться вдоль анодных территорий поверхности, или же, наоборот, уходить вглубь слоев металла. Коррозия может быть неравномерной из-за химической или физической неоднородности поверхности металла и среды.

В зависимости от характера среды различают коррозию в химически агрессивных средах, в том числе газовую, атмосферную, почвенную и т.д. Очень опасны межкристаллическая и «ножевая» коррозия, связанные с усиленной коррозией границ зерен и межкристаллических выделений в сплавах. Эти виды коррозии обычно наблюдаются вдоль сварных швов. Коррозийное растрескивание в условиях воздействия на металл растягивающих напряжений называется коррозией под напряжением. Динамическая знакопеременная коррозия приводит к коррозийной усталости. С конструктивными особенностями изделий связаны щелевая и контактная коррозия.

Коррозия усиливается при трении, радиации, высокой скорости потока среды.

Характеристики	Еврогрит

Силикат алюминия

| Описание | Еврогрит - это абразивный материал силикатно-алюминиевого типа, вырабатываемый из бойлерного шлака. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Применение | Дробеструйная обработка стальных и каменных / бетонных поверхностей; удаление ржавчины, старой краски, загрязнений и пр. Позволяет осуществлять очистку разной степени: от степени SA -3, SA - 2,5, SA - 2 и.т.д. вплоть до облегченной поверхностной очистки. |  |  |  |  |  |
| Характеристики | Форма Цвет Твердость Удельный вес материала Удельный вес в гранулированном виде Электропроводимость Водорастворимые хлориды |  |  |  | : острая, граненая; : коричневый /черный; : 7 Mohs; : 2,4 -2,6 кгс / дм3; : 1,3 - 1,4 кгс / дм3; : менее 15 мс/м; : менее 0,001%; |  |
| Химический состав (только для справок) | SiO2 Аl2Оз Fe2O3 СаО К2О МgО TiO Na2O Другие |  | : 45 - 52 % в связанной форме, не одержит свободного кремнезема : 24-31%; : 7-11%; : 3 - 8 %; : 2 - 5 %; : 2 - 3 %; : 0 - 2 %; : 0 - 1 %; : Незначительное количество; |  |  |  |
| Размеры зерен | Тип А1 Тип А2 Тип А3 Тип АВ | 0.2 - 0.6 мм; 0.2 - 1.0 мм; 0.2 -1.4 мм; 0.2 - 2.2 мм; |  | Тип В1 Тип В2 Тип ВЗ Тип X |  | 1.2-2.2 мм; 0.8 - 2.2 мм; 0.5 - 2.2 мм; 0.5-1.6 мм; |
| Упаковка | - 3/4 слойные бумажные мешки вместимостью 25 или 50 кг на обернутых пленкой паллетах. - Крепкие полипропиленовые мешки с 4 подъемными петлями. - Возможны и другие формы упаковки по требованию. |  |  |  |  |  |
| Сертификация | Сертификаты ISO - 9001, К10475/04. Соответствует стандартам ISO 11126/4 и 11127. |  |  |  |  |  |

Характеристики				Коричневый плавленый

оксид алюминия  ELK / NK

| Описание | Оксид Алюминия ELK / NK – это плавленый с помощью электричества оксид алюминия с очень твердым и жестким зерном. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Применение | Струйная очистка сжатым воздухом в специальных воздуходувных кабинах итд. Отлично перерабатывается. |  |  |  |  |
| Характеристики | Форма Цвет Твердость Удельный вес Удельный вес в гранулированном виде |  | : Угловатая; : коричневый / серый; : 9 Mohs; : 3.96 кгс/дм3; : 1.6-1.8 кгс/дм3; |  |  |
| Химический состав (Только для справок) | Al2O3 TiO2 Fe2O3 SiO2 MgO CaO Na2O K2O |  | : 95.50 %; : 2.70 %; : 0.10 %; : 0.90 %; : 0.25 %; : 0.19 %; : 0.02 %; : 0.09 %; |  |  |
| Размеры зерен | F12 F14 F16 F20 F24 F30 F36 F40 F46 F54 | 1410 – 2000; Микрон 1190 – 1680; 1000 – 1410; 841 – 1190; 595 – 841; 500 – 707; 420 – 595; 354 – 500; 297 – 420; 250 – 354; |  | F60 F70 F80 F90 F100 F120 F150 F180 F220 | 210 – 297; Микрон 170 – 250; 149 – 210; 125 – 177; 105 – 149; 88 – 125; 63 – 105; 53 – 88; 44 – 74; |
| Упаковка | Бумажные мешки вместимостью 25 или 50 кг на обернутых пленкой экспортных паллетах. |  |  |  |  |

Характеристики				Закаленный железный грит

| Описание | Закаленный железный грит производится из тщательно отобранного, не содержащего сплавов, металлического лома, подвергнутого карбонизации в процессе горячего дутья. Полученная в результате этого процесса дробь затем измельчается. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Применение | Закаленный железный грит применяется для обдувки сжатым воздухом в специальных камерах для пескоструйной очистки, оснащенных надлежащим оборудованием для переработки и аппаратурой для извлечения пыли. |  |  |  |  |  |
| Характеристики | Структура Форма Цвет Твердость Удельный вес Удельный вес в гранулированном виде |  | : мартенсит : угловатая : серый : Rockwell C 61-64 : 7.0 кгс/дм3 : 4.0 кгс/дм3 |  |  |  |
| Химический Состав (Только для справок) | C Mn Si S P |  | 3.00 - 3.40 %; 0.30 - 1.00 %; 1.00 - 1.50 %; 0.10 - 0.30 %; 0.07 - 0.17 %; |  |  |  |
| Размеры зерен | G05 G07 G12 G17 G24 | 0.12 - 0.30; 0.18 - 0.42; 0.30 - 0.71; 0.42 - 0.85; 0.60 - 1.00; | G34 G39 G47 G55 | 0.85 - 1.20; 1.00 - 1.40; 1.20 - 1.70; 1.40 - 2.00; |  |
| Упаковка | Пластиковые бумажные мешки вместимостью 25 кг на обернутых прочной пленкой экспортных паллетах весом 1т. |  |  |  |

Таблица характеристик				Еврорам

Медный шлак Грит

| Описание | Еврорам - это материал для струйной очистки поверхностей, изготавливаемый из гранулированного шлака, получаемого в результате процессов плавки (также называемый силикатом железа). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Применение | Струйная очистка стальных и каменных/бетонных поверхностей, удаление накипи, ржавчины, старых слоев краски, грязи и пр. Применяется для достижения следующих степеней очистки: SA-3, SA-2 1/2 и SA-2. |  |  |  |  |
| Характеристики | Форма Цвет Твердость Удельный вес Удельный вес в гранулированном виде |  |  |  | : острая и угловатая; : серый /черный; : 7 Mohs; : ± 3.5 кгс/дм3; : ±1.8 кгс/дм3; |
| Химический состав (только для справок) | SiO2 AI2O3 Fe2O3 СаО К2О МgО ТiO Na2O Свободный кварц |  |  | : 25 - 35 % в связанной форме, <1%; : 4 - 9 свободного кварца; : 40 - 45 %; : 4 - 9 %; : 0,1 %; : 0.05 %; : 0.1 %; : 0.2 %; : < 1 %; |  |
| Размеры зерен | 0.1 0.2 0.5 0.2 0.5 |  | 0.8 мм; 1.5 мм; 1.5 мм; 2.5 мм; 2.5 мм; |  |  |
| Упаковка | - Трех / шестислойные бумажные мешки вместимостью 25 или 50 кг на обернутых прочной пленкой экспортных паллетах. - Крепкие прочные полипропиленовые большие мешки с четырьмя подъемными петлями. |  |  |  |  |

Характеристики					Оливин

| Описание | Оливин – это магниевый силикат железа. Это промышленный материал с высочайшим содержанием магния. Оливин добывается в горах и имеет песочную структуру. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Применение | Оливин используется в дробеструйной очистке, особенно при очистке фасадов зданий или каменных поверхностей при ремонте зданий, очистке их от настенных рисунков и т.д. |  |  |  |
| Характеристики | Форма Цвет Твердость Удельный вес |  |  | : Варьируется от полуугловатой до угловатой : Бледно-зеленый : Mohs 6.5 - 7 : 3.25 кгс/дм3 |
| Химический состав (Только для справок) | MgO SiO2 Fe2O3 Al2O3 CaO Cr2O3 MnO NiO |  |  | : 49.00 - 50.00%; : 41.50 - 42.50%; : 6.80 - 7.30%; : 0.40 - 0.50%; : 0.05 - 0.10%; : 0.20 - 0.30%; : 0.05 - 0.10%; : 0.30 - 0.35%; |
| Размеры зерен | AFS 30 AFS 50 AFS 80 TS-15 TS-24 TS-55 | 0.2 - 1.2 0.1 - 0.5 0.063 - 0.25 0.06 - 0.25 0.10 - 0.50 0.20 - 1.20 | мм; мм; мм; мм; мм; мм; |  |
| Упаковка | Бумажные мешки с прокладкой вместимостью 25 кг на обернутых пленкой экспортных паллетах. |  |  |  |

Характеристики			Гласбедз – Стеклянная крошка

| Описание | Гласбедз – это неметаллический минеральный абразив, изготавливаемый из натриевого стекла. |  |
| --- | --- | --- |
| Применение | Гласбедз используется для дробеструйной очистки, удаления окалины и заусенцев. Это также подходящий материал для применения при контроле струйной очистки (выявления изломов и трещин) и для окончательной декоративной отделки поверхности – глянцевания. Еще одно применение материала – упрочняющая дробеструйная микрообработка. При использовании стеклянной крошки не происходит истирания или разъедания, деформации материала, загрязнения или оседания частиц. Гласбедз можно применять как для сухой струйной очистки сжатым воздухом, так и методом влажной струйной очистки. |  |
| Характеристики | Форма Цвет Твердость Удельный вес Удельный вес в гранулированном виде | : Сферическая : Прозрачный, белый : Rockwell C 47 : Mohs 6 : 2.5 кгс/дм3 : 1.5 кгс/дм3 |
| Химический состав (Только для справок) | SiO2 Na2O CaO MgO Al2O3 K2O SO3 Fe2O3 | : 72.0 – 73.0 %; : 13.3 – 14.3 %; : 7.2 – 9.2 %; : 3.5 – 4.0 %; : 0.8 – 2.0 %; : 0.2 – 0.6 %; : 0.3 – 0.3 %; : 0.08 – 0.11 %; |
| Размеры зерен | 0 – 44 микрон; 44 – 88 микрон; 53 – 105 микрон; 74 – 149 микрон; 105 – 210 микрон; | 149 – 250 микрон; 177 – 88 микрон; 250 – 420 микрон; 420 – 840 микрон; |
| Упаковка | Бумажные мешки с прокладкой вместимостью 25 кг на обернутых пленкой экспортных паллетах весом 1 метрическая тонна. |  |

Характеристики					Гранат

| Описание | Гранат – это естественный природный минерал. Он нетоксичен и безвреден для здоровья и окружающей среды. Гранат – химически инертный материал, не содержащий свободного кремнезема. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Применение | Струйная очистка, гидравлическая резка и фильтрация воды. |  |  |  |  |  |  |
| Характеристики | Форма Цвет Твердость Удельный вес Удельный вес в гранулированном виде |  |  | : варьирующаяся от полуугловатой до угловатой : темно-красный : 7.0 – 7.5 Mohs : 4.1 кгс/дм3 : 2.38 кгс/дм3 |  |  |  |
| Химический состав (Только для справок) | SiO2 Fe2O3 Al2O3 MgO CaO MnO |  |  | : 35 % : 33 %; : 23%; : 7%; : 1%; : 1%; | В связанной форме, <1% свободного кремнезема; |  |  |  |
| Размеры зерен | #120 #80 #30-60 #20-60 | : 0.10 - 0.25 : 0.125 - 0.40 : 0.20 - 0.60 : 0.20 - 0.85 | мм; мм; мм; мм; | #20-40 #12-40 #12-20 #8-12 |  | : 0.30 - 0.85 : 0.30 - 1.25 : 0.45 - 1.25 : 0.85 - 1.40 | мм; мм; мм; мм; |
| Упаковка | - Бумажные мешки вместимостью 25 кг на обернутых пленкой экспортных паллетах. - Крепкие полипропиленовые биг-бэги вместимостью 1 т. |  |  |  |  |  |  |

Характеристики				Стальной грит

| Описание | Стальной грит производится путем измельчения стальной дроби и поэтому имеет такие же химические свойства, как и стальная дробь. Специальная термическая обработка позволяет добиться получения оптимальной микроструктуры и твердости. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Применение | Стальной грит используется для струйной очистки сжатым воздухом в закрытых системах для переработки, например, в специальных воздуходувных кабинах и.т.д. |  |  |  |
| Характеристики | Структура Форма Цвет Твердость Удельный вес Удельный вес в гранулированном виде |  | : Равномерно закаленный мартенсит : угловатая : голубая сталь / серый : H – Rockwell C > 60 L – Rockwell C 55-60 S – Rockwell C 40-50 : 7.4 кгс/дм3 : 4.4 кгс/дм3 |  |
| Химический состав (Только для справок) | C Mn Si S P |  | : 0.85 - 1.20 %; : 0.60 - 1.20 %; : > 0.40 %; : < 0.04 %; : < 0.04 %; |  |
| Размеры зерен | G120 G80 G50 G40 G25 | : 0.125 - 0.30; : 0.18 - 0.42; : 0.30 - 0.71; : 0.42 - 1.00 : 0.71 - 1.19 | G18 G16 G14 G12 | : 1.00 - 1.41; : 1.19 - 1.68; : 1.41 - 2.00; : 1.68 - 2.83; |
| Упаковка | Пластиковые бумажные мешки вместимостью 25 кг на обернутых прочной пленкой экспортных паллетах весом 1 т. |  |  |  |

Характеристики				Стальная дробь

| Описание | Стальная дробь изготавливается путем расплавки тщательно отобранного металлического лома в электропечах сверхвысокой мощности. Специальная термическая обработка позволяет получить оптимальную микроструктуру и твердость. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Применение | Стальную дробь можно использовать при работе на станках, приводимых в движение рабочим колесом, а также для струйной очистки сжатым воздухом в закрытых системах для переработки, например, в специальных воздуходувных кабинах и.т.д. |  |  |  |  |  |
| Характеристики | Структура Форма Цвет Твердость Удельный вес Удельный вес в гранулированном виде |  | : равномерно закаленный мартенсит; : сферическая; : голубая сталь / черный; : H - Rockwell C 40-50; : 7.4 кгс/дм3; : 4.4 кгс/дм3; |  |  |  |
| Химический состав (Только для справок) | C Mn Si S P |  | : 0.85 - 1.20 %; : 0.60 - 1.20 %; : > 0.40 %; : < 0.04 %; : < 0.04 %; |  |  |
| Размеры зерен | S70 S110 S170 S230 S280 | : 0.18 - 0.35; : 0.30 - 0.50; : 0.42 - 0.71; : 0.59 - 0.84; : 0.71 - 1.00; | S330 S390 S460 S550 S780 | : 0.84 - 1.19; : 1.00 - 1.41; : 1.19 - 1.68; : 1.41 - 2.00; : 2.00 - 2.80; |  |
| Упаковка | Пластиковые бумажные мешки вместимостью 25 кг на обернутых прочной пленкой экспортных паллетах весом 1 т. |  |  |  |

Характеристики			Еврокал (карбонат кальция)

| Описание | Еврокал – это Карбонат Кальция очень низкой степени твердости. Он несколько раз измельчается и просеивается, затем подвергается воздушной сепарации с целью получения материала высокой чистоты с регулируемым уровнем зернистости. Высушенный материал содержит очень незначительное количество влаги. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Применение | Струйная очистка фасадов, памятников итд. Можно использовать для очистки сухим, слегка увлажненным и влажным методом. Не повреждает очищаемую поверхность. |  |  |
| Характеристики | Форма: Цвет: Твердость: Удельный вес: Удельный вес в гранулированном виде: |  | Полуугловатая; Белый с желтоватым оттенком; 2.5-3 Mohs ±2.5 кгс/дм3 ±1.4 кгс/дм3 |
| Химический состав (Только для справок) | CaCO3 MgO SiO2 Al2O3 Fe2O3 H2O Другие | 99.2 % 0.2 % 0.2 % 0.04 % 0.03 % 0.05 % Незначительное количество |  |
| Размеры зерен | Мелкие: Средние: Крупные: Очень крупные: | 0.02 - 0.25 mm 0.04 - 0.50 mm 0,50 - 1,00 mm 0.50 - 1.70 mm |  |
| Упаковка | Мешки вместимостью 25 или 50 кг на обернутых пленкой экспортных паллетах. |  |  |